## Slide 1: Thermal Chemical Convection Coupled model for magma dynamics Heat and Species Transfer
Mingming Zhang
2020-5-18
Cartesian coordinates
Identical to MAGTC3 except crystal motion

## Slide 2
第一部分
控制方程的建立

## Slide 3
基本假设
1. 凝固区可视为一种多孔介质，凝固区内部的微小枝晶间充满液相，可以认为凝固区中任意一点P处的体孔隙率等于P处的液相体积分数，且固相分数；
2. 假设枝晶间的液相为牛顿流体（岩浆在低温下并不是牛顿体）；
3. 假设固相静止；
4. 从凝固区中取出包含P的微小六面体，该微元体很小以致于可以作为微分处理，同时该微元体相对于枝晶微观结构而言又具有足够大的体积，以致于可以在微元体中找到某个点来代表整个微元体。简单地讲，P点的值就是整个微元体的平均值。
典型微元体
晶体运动微元体
速度微元体

## Slide 4
基本物理量
场量 | 表达式 | 取值点 | 物理意义 | 量纲 | 备注
 |  | 主网点 | 固相体积分数 | 1 | 下标表示固相
 |  | 主网点 | 液相体积分数 | 1 | 
 |  | 主网点 | 微元温度 | K | 
 |  | 主网点 | 压力 | Pa | 
 |  | 半网点 | 液相速度 | m/sec | 固相静止，
 |  | 主网点 | 液相某元素浓度 | Wt% | 
 |  | 主网点 | 固相某元素浓度 | Wt% | 忽略固相扩散，故不是时间函数
场量 | 表达式 | 取值点 | 物理意义 | 量纲 | 备注
 |  | 主网点 | 固相体积分数 | 1 | 
 |  | 主网点 | 液相体积分数 | 1 | 
 |  | 主网点 | 微元温度 | K | 
 |  | 主网点 | 压力 | Pa | 
 |  | 半网点 | 液相速度 | m/sec | 
 |  | 主网点 | 液相某元素浓度 | Wt% | 
 |  | 主网点 | 固相某元素浓度 | Wt% | 

## Slide 5
思路：晶体在熔体的对流冲击下不断地加速或减速，因而晶体处于非稳态；熔体也处于非稳态。因此，整个体系是非均匀，非稳态的。从微分思路出发，在体系中任意位置取一微小控制单元，在微小时间步长dt内，液相流场可以认为是均匀的稳态的。这样，晶体的运动可以被描述为均匀稳态流场中晶体的非稳态运动。对整个体系空间及时间进行积分便得到晶体在非均匀非稳态流场中的非稳态运动。
体系中任意取一微小控制单元（简称晶体运动微元），其大小为，，。特别注意（1）晶体运动单元是任意选取的，它与典型微元体（主网格单元）在空间上是否重合，我们并不知道；（2）晶体运动微元的大小和典型微元体的大小虽然都使用，，来标识，但它们之间的大小都是任取的，因此可能两者并不相等。当然，为了分析计算方便，我们将晶体运动微元大小设置为典型微元体大小。
根据牛顿第二定律：晶体所受合力=晶体的加速度*质量
其中，合力包括体积力，粘滞阻力，液体附加力历史修正量
注意，此处的fs既是指晶体运动微元中的总固相体积分数，也是指可移动晶体体积分数，因为当晶体运动微元中总固相体积分数fs<0.34时，所有晶体都可自由运动。一旦fs>0.34，则整个微元中的固体将不再运动，而不是fs-0.34发生运动。另外，Stokes阻力是指纯液相部分对固体的粘滞阻力，因此此处的粘度是液相的粘度，而不是固液混合物的粘度。这也就是说不考虑晶体之间的粘滞阻力（如粘连，碰撞等）。
晶体在流场中的运动
Stokes’s drag, μ=dynamic viscosity (Pa.sec)
注意：所有物理量都使用新时刻的值，因为新时刻的合力对应新时间间隔内的平均加速度！
Notes: 历史修正量称为Basset力，参见：王深强1992，等轴晶在对流金属液中非稳态移动的物理及数学模型

## Slide 6
在微小时间段dt内的历史修正量为：
显然，，，为内的瞬时加速度。由于dt已经足够小，故可以认为dt内加速度保持不变，即：
代入上式得：
此式为变上限定积分，积分后得：
历史修正量的微分阶数1.5，高于其他几项，故历史修正量可忽略。
晶体相对于液相均匀稳定流场的运动速度微分表达式为：

## Slide 7
上式采用前向差分法离散，并写成分量：
晶体颗粒在运动过程中，如果受到的粘滞阻力过大，使得晶体停止相对运动，这意味着晶体周围的液体也停止运动（相对晶体颗粒），即晶体和晶体周围液体的运动保持同步。这是晶体受到粘滞阻力的最大限度，晶体不可能受到粘滞阻力后相对运动速度逐渐减小并产生相反方向的相对运动。简单地讲，新时刻相对运动速度至多减小到0，而不可能变成反方向的相对运动，即要求以上三式中：
由此可得晶体相对运动需要满足的时间步长。注意，此处的，，不需要按照交错网格求得长度，而是使用主网格长度。因为若按照交错网格，则中的，而中的，。虽然他们在数值上相等，但物理意义不同。针对的是同一个速度微元体中，或者说整个推导过程的研究对象是某个确定的速度微元体。这个微元体既不是X方向错开主网格半个网格的x速度微元体，也不是y速度微元体。至于vsxr, vsyr, vszr与x, y, z速度微元体间的关系，下一页的速度变换可解决。因此，，，采用主网格长度。另外一个步长限制是，晶体运动不能超过晶体运动微元的范围。
以上是晶体在时间dt内相对液体的运动表达式，而我们更关心的是晶体相对静止坐标系的速度。我们不能直接将晶体的相对运动速度与典型微元体面上的速度相加，因为晶体相对运动速度是晶体运动微元体心处的值，而液体速度是在典型微元体面上的速度，即使假设两种微元体大小相等，我们并不知道划分网格时这两个微元体究竟是重合还是错开半个（staggered grid）。

## Slide 8
将晶体运动微元标识为c(center)，紧邻c的晶体运动微元标识为b(boundary)，则晶体在典型微元体面上相对坐标系的速度为：
注意，经过上述修正，晶体运动速度已经变换到典型微元体表面的速度，此后的所有讨论均是以典型微元体为研究对象的。
流出c
流出b

## Slide 9
注意（1）：在求取固体相对流体的运动速度时，所有物理量都使用新时刻的值，因为内的合力对应间隔内的平均加速度！
注意（2）：是等轴晶单元中心点处固相相对于液相的速度；而等表示固相在典型非孤立单元面上的速度！
注意（3）：由相对固相速度向绝对固相速度转换的时候，采用上式进行转换。其原理在于，计算相对固相速度是为了描述固相运动对相邻单元的影响（质量，能量，物种，动量），所以我们需要知道的固相速度是流出晶体运动单元i的速度。流入晶体运动微元i的速度按相邻晶体运动微元k的流出为依据。简而言之，就是王深强在《等轴晶在对流金属液中非稳态移动的物理及数学模型》（1992）文中所说的计算方法：
为什么固相晶体新时刻速度是相对于旧时刻流体速度，而不是相对于新时刻流体速度？
该问题分为两层来讲。首先，仅就新时刻固体运动速度的大小而言，不管是相对新时刻流体的速度还是旧时刻的流体速度，只要流体新时刻或旧时刻速度知道，按照上式即可求出固体在坐标系下的运动速度。其次，固体运动速度针对旧时刻流体速度的原因在于在求取固体平均加速度时，合力和平均加速度值均是到，即合力和平均加速度的时间起点是时刻。因此，使用旧时刻流体速度。

## Slide 10
液相运动将从典型微元体中带入或带出晶体，典型微元体中第i种晶体体积的变化量应当等于进入或离开该典型微元体的第i种晶体体积之和：
写成微分形式为：
注意（1）：上式使用旧时刻的固相分数和速度；同样，一旦超过临界值，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。
注意（2）：固相分数采用迎风格式。
注意（3）：晶体运动和堆积方程都需要遍历所有结晶的晶体种类。
注意（4）：当体积分数fs超过临界值后，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。
晶体堆积方程

## Slide 11
能量守恒方程
原理：微元体在时间内显热的变化量（）+液相运动引起的能量变化量（）+热扩散引起的能量变化量（）+结晶/熔融导致的潜热变化量（）+晶体运动引起的能量变化（）+内其他能量变化（）=0；
；
表示内部的平均物理性质， 在每个时刻都具有不同的物理性质； 在某一时刻， 内部该物理性质分布并不均匀；
对于岩浆结晶涉及的多矿物相体系有：，其中i代表各矿物相；且有：；
量纲：
方向：流出：
流入：
方向：流出：
流入：
方向：流出：
流入：
上式只考虑了位置，并未涉及时间信息，因此，若时间取为上式成为隐式，否则上式为显示；
量纲：

## Slide 12
能量守恒方程
方向：固相流出：
液相流出：
固相流入：
液相流入：
方向：固相流出：
液相流出：
固相流入：
液相流入：
：固相流出：
液相流出：
固相流入：
液相流入：
方向：流出-流入
方向：流出-流入
方向：流出-流入
对于岩浆多矿物相体系有：，其中i代表各矿物相，且；
量纲：

## Slide 13
能量守恒方程
X方向：流出：
流入：
Y方向：流出：
流入：
Z方向：流出：
流入：
注意（1）：i表示各晶体相，因为每种晶体的运动速度，物理性质都不一样，故需要求和。
注意（2）：由于固相和液相均在运动，故和均采用迎风格式。
注意（3）：一旦超过临界值，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。
注意（4）：采用旧时刻的值。
量纲：J

## Slide 14
能量守恒方程
令为内晶体种类i重熔或冷却结晶导致的固相分数变化；上一节中表示因晶体种类i运动而产生的固相分数变化；显然，有如下关系：
，其中新时刻最先获得，其次求得，故QLH可求得；
上式中使用近似
量纲：
电磁生热，放生性元素生热，潮汐生热，撞击生热等，可直接给出时间内的变化数值即可。

## Slide 15
能量守恒方程
能量守恒方程：
上式，并除以，则得：
量纲：
Notes: 注：微元体内的能量变化（显热+潜热）==对流带出/入的能量+扩散带出/入的能量

## Slide 16
能量守恒方程
思考：为什么这里的能量守恒方程不考虑表面力和体力对流体微元动能的改变？
实际上，表面力和体力对流体微元动能的改变就是力与速度的关系，这些关系在动量守恒方程中已经有限制！
显然，对于一般岩浆体系而言（如 Kuritani2004 ，速度 ~10^ -5m/sec）， Brinkman 数~10^ -6<<1，故根据 Boussinesq 近似，这种粘性耗散可以忽略。

## Slide 17
物种守恒方程
原理：微元体在内物种含量的变化量（）+液相运动带来的物种变化量（）+扩散导致的物种变化量（）+晶体运动带来的物种变化量（）=0
微元体内固相部分的成分、密度等不均一，而液相成分、密度等可认为分布均匀，故微元体的平均成分为：
微元体平均密度为：
CL,CS的量纲为1，是质量浓度。
量纲：kg
物质扩散方程为：，量纲为：，表示单位时间单位截面积上的扩散的物质的量；
对于微元体的任意一面，如面，假设有极其薄的一层厚度，则该极小体积内物种在液相中物质的量浓度为：
根据上式，处的物种在内扩散质量为：，其中为物种的摩尔质量
Notes: CL,CS的量纲为1，是质量浓度。例如，本文Cu-Al合金取CL=0.045.

## Slide 18
物种守恒方程
方向：液相扩散出：
液相扩散入：
固相扩散出：
固相扩散入：
方向：液相扩散出：
液相扩散入：
固相扩散出：
固相扩散入：
方向：液相扩散出：
液相扩散入：
固相扩散出：
固相扩散入：
方向：扩散出-扩散入：
方向：扩散出-扩散入：
方向：扩散出-扩散入：
量纲：kg
旧时刻

## Slide 19
物种守恒方程
方向：液相流出：
液相流入：
方向：流出-流入：
方向：液相流出：
液相流入：
方向：流出-流入：
：液相流出：
液相流入：
：流出-流入：
量纲：kg
旧时刻，迎风格式

## Slide 20
物种守恒方程
X方向：晶体带出：
晶体带入：
X方向带出-带入：
Y方向：晶体带出：
晶体带入：
Y方向带出-带入：

## Slide 21
物种守恒方程
Z方向：晶体带出：
晶体带入：
Z方向带出-带入：
量纲：kg
旧时刻，迎风格式；一旦超过临界值，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。
针对目标元素，需要对所有晶体求和。
运动晶体内部的成分和密度如何确定？微元体i内旧时刻的保有含量-微元体i内新时刻运动带走/入量+新时刻微元体i周围微元体带走/入量。因此不用追踪晶体的运动轨迹并记录晶体成分！

## Slide 22
物种守恒方程

## Slide 23
物种守恒方程
上式，并除以，则得：
上式简写为：
量纲：

## Slide 24
质量守恒方程
原理：微元体在内质量变化量（）+液相流动产生的质量变化量（）+晶体运动产生的质量变化（）+液相扩散导致成分变化引起密度变化而导致的质量变化（）=0
微元体内固相部分的密度等不均一，而液相成分、密度等可认为分布均匀，故微元体的平均密度为：；
量纲：kg
方向：液相流出：
液相流入：
：液相流出：
液相流入：
：液相流出：
液相流入：
量纲：kg

## Slide 25
质量守恒方程
X方向：晶体带出：
晶体带入：
X方向带出-带入：
Y方向：晶体带出：
晶体带入：
Y方向带出-带入：
Z方向：晶体带出：
晶体带入：
Z方向带出-带入：
量纲：kg
一旦超过临界值，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。
液相成分扩散而导致液相成分发生微小变化，液相成分变化将导致液相密度变化，从而引起液相质量变化。但由于液相质量扩散引起的质量变化相比液相运动和晶体运动引起的质量变化过小，故忽略MD。

## Slide 26
综上，质量守恒方程为：
上式，并除以，则得：
量纲：
被称为非稳态项（unsteady term/transient term），代表了有质量进入/出控制体，一般来讲，是由物质相变或物质密度变化引起的。参考：Simultaneous pressure - velocity coupling in the two-phase zone for solidification shrinkage in an open cavity, G F Naterer,1997.
一旦超过临界值，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。
质量守恒方程

## Slide 27
动量守恒方程（运动区）
原理（动量定理）：时间内，速度微元体内动量变化量（）+ 液相流动带来的动量变化量（）+晶体运动带来的动量变化（）= 作用在速度微元体表面的面力产生的冲量（）+ 速度微元体体力产生的冲量（）
液相的流动导致质量流动，进而影响所有方向的动量变化
由于速度网格采用交错网格，故此处的微元体与其他守恒方程建立的微元体在三个方向分别错开半个网格
方向动量变化量：
方向动量变化量：
方向动量变化量：
其中，代表速度微元体的平均速度，也是速度微元体中心的速度，也是典型微元体面心处的速度；
晶体运动对应的动量增量需要对所有晶体求和。
量纲：

## Slide 28
动量守恒方程（运动区）
方向液相质量流出：
方向液相质量流出：
方向液相质量流出：
方向液相质量流入：
方向液相质量流入：
方向液相质量流入：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
z
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
Notes: 注意：速度微元体与其他微元体错开半个网格

## Slide 29
动量守恒方程（运动区）
方向液相运动对应的动量改变量为：
方向液相运动对应的动量改变量为：
方向液相运动对应的动量改变量为：
量纲：

## Slide 30
动量守恒方程（运动区）
方向晶体质量流出：
方向液相质量流出：
方向液相质量流出：
方向液相质量流入：
方向液相质量流入：
方向液相质量流入：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
：每种晶体i运动导致速度微元体内动量变化
Notes: 注意：速度微元体与典型微元体错开半个网格

## Slide 31
动量守恒方程（运动区）
X方向晶体运动对应的动量改变量：
Y方向晶体运动对应的动量改变量：
Z方向晶体运动对应的动量改变量：
由于体系内可能存在多种晶体，因此每一种结晶都会产生对应的动量变化。故应当计算所有晶体运动对应的动量改变量并求和。
量纲：kg.m/sec
一旦超过临界值，vsx=vsy=vsz=0，则fs的作用失效，因为没有自由晶体的运动。

## Slide 32
动量守恒方程（运动区）
符号规定（弹性力学符号规定）：
正应力：拉应力为正
压应力为负
剪应力：当截面外法向与坐标轴方向一致时（正面），沿坐标
轴正向的剪应力为正，反之为负；当截面外法向与坐标轴方向
相反时（负面），沿坐标轴正向的剪应力为负，反之为正。
此小节处理面力之一：应力在速度微元体各表面的冲量
应力矩阵：
与方向有关（正负方向）的应力有：
方向应力冲量：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
方向应力冲量：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
方向应力冲量：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
量纲：

## Slide 33
动量守恒方程（运动区）
此小节处理面力之一：压力在速度微元体各表面的冲量
方向压力冲量：
方向压力冲量：
方向压力冲量：
注意（1）：压力的方向与正应力方向总是相反；
注意（2）：在晶体运动区，作用在速度微元体面上的压力与晶体体积分数无关，这与多孔介质区差别明显；
量纲：
此小节处理体力冲量：达西阻力=0
此小节处理体力重力：方向重力冲量：（原文中式3-16VZG的负号表示重力与轴正方向相反）；
对所有运动的晶体都要计算重力冲量并求和；
量纲：

## Slide 34
动量守恒方程（运动区-X）
X方向动量守恒方程：

## Slide 35
动量守恒方程（运动区-X）
上式并除以，得：
第一个0表示x方向达西阻力，第二个0表示x方向重力；
量纲：

## Slide 36
动量守恒方程（运动区-Y）
Y方向动量守恒方程：

## Slide 37
动量守恒方程（运动区-Y）
上式，并除以，得：
第一个0表示y方向达西阻力；
量纲：

## Slide 38
Z方向动量守恒方程：
动量守恒方程（运动区-Z）

## Slide 39
动量守恒方程（运动区-Z）
上式，并除以，得：
第一个0表示z方向达西阻力，第二个0表示z方向重力；
量纲：

## Slide 40
动量守恒方程（多孔区）
原理（动量定理）：时间内，速度微元体内动量变化量（）+ 液相流动带来的动量变化量（）= 作用在速度微元体表面的面力产生的冲量（）+ 速度微元体体力产生的冲量（）
液相的流动导致质量流动，进而影响所有方向的动量变化
由于速度网格采用交错网格，故此处的微元体与其他守恒方程建立的微元体在三个方向分别错开半个网格
方向动量变化量：
方向动量变化量：
方向动量变化量：
其中，代表速度微元体的平均速度，也是速度微元体中心的速度，也是典型微元体面心处的速度；
量纲：

## Slide 41
动量守恒方程（多孔区）
方向液相质量流出：
方向液相质量流出：
方向液相质量流出：
方向液相质量流入：
方向液相质量流入：
方向液相质量流入：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流出的影响：
对方向动量流出的影响：
z
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
对方向动量流入的影响：
Notes: 注意：速度微元体与其他微元体错开半个网格

## Slide 42
动量守恒方程（多孔区）
方向液相运动对应的动量改变量为：
方向液相运动对应的动量改变量为：
方向液相运动对应的动量改变量为：
量纲：

## Slide 43
动量守恒方程（多孔区）
符号规定（弹性力学符号规定）：
正应力：拉应力为正
压应力为负
剪应力：当截面外法向与坐标轴方向一致时（正面），沿坐标
轴正向的剪应力为正，反之为负；当截面外法向与坐标轴方向
相反时（负面），沿坐标轴正向的剪应力为负，反之为正。
此小节处理面力之一：应力在速度微元体各表面的冲量
应力矩阵：
与方向有关（正负方向）的应力有：
方向应力冲量：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
方向应力冲量：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
方向应力冲量：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
垂直于轴的两个面：
量纲：

## Slide 44
动量守恒方程（多孔区）
此小节处理面力之一：压力在速度微元体各表面的冲量
方向压力冲量：
方向压力冲量：
方向压力冲量：
注意（1）：压力的方向与正应力方向总是相反！
注意（2）：在晶体运动区，作用在速度微元体面上的压力与晶体体积分数无关，这与多孔介质区差别明显；
量纲：
此小节处理体力冲量：重力、达西阻力
方向达西阻力冲量：
方向达西阻力冲量：
方向达西阻力冲量：
量纲：
方向重力冲量：（原文中式3-16VZG的负号表示重力与轴正方向相反）；
量纲：

## Slide 45
动量守恒方程（多孔区）
方向动量守恒：
上式，并除以，则得：
上式速度去掉了“平均”，旨在说明该方程是在速度网格点上求值的
量纲：

## Slide 46
动量守恒方程（多孔区）
方向动量守恒：
上式，并除以，则得：
上式速度去掉了“平均”，旨在说明该方程是在速度网格点上求值的
量纲：
若轴向上，则重力项取负；否则取正。

## Slide 47
动量守恒方程（多孔区）
方向动量守恒：
上式，并除以，则得：
上式速度去掉了“平均”，旨在说明该方程是在速度网格点上求值的
量纲：

## Slide 48
第二部分
控制方程的离散

## Slide 50
I
关系

## Slide 51
A. 方程离散
单元内热量的增量为：
如果时间步长较小（如采用显式差分），则有如下近似：;
由上面两式可得：
其中，对于每种晶体i而言，代表n+1时刻相对于n时刻固相体积分数的变化量：
隐患：上面的两个近似在使用Crank-Nicohlson格式时可能并不成立！
注意：此式的取值都是在微元体中心P点！
注意：微元体已结晶的固体密度、成分、比热容和热导率并不均一，故应当使用该式代表了1->n时刻的累积平均值；，代表n时刻的值（n+1时刻的近似值），而不是平均值！在做能量守恒检验时，也是使用旧时刻的物性参数。

## Slide 52
A. 方程离散
上式中速度在交错网格中的的取值是准确的；而其他物理量的取值应当取相邻微元的平均值：
注意1：徐达鸣使用近似理意义上可能不妥，因为既可以作为微元(j,k)的东面，也可以作为微元(j+1,k)的西面，这样既可以取值，也可以取值。数值上两者可能相差很小，但物理意义上不允许。
注意2：针对注意1中的情况，从总体上来看可以使用以下近似：，但实际上此式本来是计算(j,k)单元内部因流动造成的能量变化，故后文直接使用；
注意3：交错网格中的温度取值遵循迎风格式，即流体温度取上游的温度。符号函数sign用以判别速度的方向是正方向还是负方向。迎风格式在下一页。
Notes: Piecewise/stepwise—linear interpolation

## Slide 53
A. 方程离散
方向
1).若vx是沿着x正方向流出，则：；否则vx沿着x负方向流入，则：
2).若vx是沿着x正方向流入，则：；否则vx沿着x负方向流出，则：
方向
1).若vy是沿着y正方向流出，则：；否则vy沿着y负方向流入，则：
2).若vy是沿着y正方向流入，则：；否则vy沿着y负方向流出，则：
假设，令则可得到简化的对流传热量：
蓝色：微元(j,k)的东面
绿色：微元(j,k)的西面
红色：微元(j,k)的南面
紫色：微元(j,k)的北面
式（3-2）中
第一方括号(微元东面)
第二方括号(微元西面)
第三方括号(微元南面)
第四方括号(微元北面)
Notes: vx沿着x正方向流出==质量流（）沿着x方向有流入
vx沿着x正方向流出==质量流（𝝆_𝑳 𝒇_𝑳 𝒗𝒙）沿着x方向有流入

## Slide 54
A. 方程离散
X方向流出-流入：
Y方向流出-流入：
令，则由晶体运动导致的热量变化为：
注意：是针对每一种晶体而言的，因此将它放在求和符号之内！Fucking attention!

## Slide 55
A. 方程离散
方向流出-流入：
方向流出-流入：
，此处使用n时刻是显式的表达方式
至此，理论上由以下关系式可以求得n+1时刻的温度：但实际上，上式还是的函数，故无法单独解出温度和结晶量。实际的算法是先不考虑结晶潜热项。

## Slide 56
A. 方程离散
考虑忽略固相扩散，局部液相成分均匀
考虑以下关系式：
故单元(j,k)内物种的变化量为：

## Slide 57
A. 方程离散
方向扩散出：
方向扩散入：
方向扩散出：
方向扩散入：
方向对流出-入：
方向对流出-入：
方向晶体带出-带入：
方向晶体带出-带入：

## Slide 58
A. 方程离散
综上，物种守恒的离散方程为：

## Slide 59
A. 方程离散
上式化简得：
注意1：纵坐标的选取与徐达鸣方向相反，所以部分差分格式前后有颠倒
Notes: 积分因子：
积分因子𝜑=0.5：[(𝑓_𝐿 𝜌_𝐿 ) |_(𝑗,𝑘)^(𝑛+1)+𝜑𝑑𝑓_𝑆 (𝜌_𝑆.𝑘𝑝 ) |_(𝑗,𝑘)^(𝑛+1) ] 𝐶_(𝐿𝑗,𝑘)^(𝑛+1)=[(𝑓_𝐿 𝜌_𝐿 ) |_(𝑗,𝑘)^𝑛−(1−𝜑)𝑑𝑓_𝑆 (𝜌_𝑆.𝑘𝑝 ) |_(𝑗,𝑘)^𝑛 ] 𝐶_(𝐿𝑗,𝑘)^𝑛+…

## Slide 60
A. 方程离散
注意2：动量部分仍采取关于物种的迎风格式：

## Slide 61
A. 方程离散
重要说明：
（1）对于微量元素而言，微量元素的分配系数kp可查表或者计算得知，则新时刻的液相浓度可以求得。如果体系没有任何对流和扩散（扩散一般都非常慢，可以忽略），则该体系成为典型的平衡结晶体系，因此，微量元素仅仅表现为在液相和固相间的分配，而没有运动。此时的浓度称为平衡浓度；考虑对流时的浓度称为对流浓度，对流浓度在数值上与平衡浓度可能并不相等。另外，由于微量元素对体系的热力学性质影响很小（尤其是不能影响体系的液相线），此方程与能量方程解耦，因此可以单独计算。一般在解得新时刻结晶量后计算。
（2）对于主量元素而言一般不讲分配系数而使用交换系数（exchange coefficient），且主量元素在矿物和液相间的相对浓度一般难以通过简单的配比系数来描述，因此，此式应当写作如下：
当新时刻的结晶量dfs和新时刻固相浓度Cs已知，则可计算出新时刻的对流浓度。同样，对于没有对流和扩散的体系而言，主量元素也仅仅在液相和各矿物相间分配。
Notes: 是新时刻的值，不是累积值！
(𝜌_𝑆 𝐶_𝑆 ) |_(𝑗,𝑘)^(𝑛+1)是新时刻的值，不是累积值！

## Slide 62
B. 算法
核心：|微元体内的能量变化（显热+潜热）| == |液相对流带出/入的能量+扩散带出/入的能量+晶体运动带出/入的能量|
由液相对流、扩散和晶体运动计算出来的能量变化是t时刻的数值，虽然只是真实能量变化的近似，但却是确定的定值（因为所有的参数都是确定的），因此由液相对流、扩散和晶体运动导致的能量变化可认为是确定的量，对应的显热和潜热总量也是这个数值，只是显热和潜热的比例并不知道
既然潜热和显热的比例不知道，我们便先假设没有潜热的参与，后面经过不断地加入潜热来最终确定显热和潜热的量，故首先考虑无潜热的能量守恒方程（注意绿色框的总量是已知且确定的）;
浓度：旧时刻储量+旧时刻扩散（带入/带出）+旧时刻对流（带入/带出）+新时刻结晶导致的浓度变化量=新时刻储量，其中新时刻结晶导致的浓度变化量==新时刻结晶后的液相浓度-旧时刻初始液相浓度
液相对流+扩散+晶体运动的能量变化量
潜热
显热
==

## Slide 63
无潜热的能量守恒方程：
注意（1）：了下一时刻温度的估计值，并不是真实值！除了和（也是估计值，见下文）外，其他数值都是已知确定的！
注意（2）：是针对每一种晶体而言的，因此将它放在求和符号之内！Fucking attention!
B. 算法
Notes: (1)，代表n时刻的值（n+1时刻的近似值），不是1->n时刻的累积值！
(2)参考徐达鸣定义的临时变量（3-5,3-6）
(1)(𝜌_𝑆 𝐶_(𝑝,𝑆) )_(𝑗,𝑘)^𝑛，(𝜌_𝐿 𝐶_(𝑝,𝐿) )_(𝑗,𝑘)^𝑛代表n时刻的值（n+1时刻的近似值）！
(2)参考徐达鸣定义的临时变量（3-5,3-6）

## Slide 64
B. 算法
化简上式，得无潜热的温度估计值：

## Slide 65
B. 算法
上式特别注意：
上式是忽略结晶潜热的温度计算式，因为虽然有临时结晶量在计算式中，但没有潜热表达；
代表了显热的变化，对应能量守恒方程中的微分式 ；
代表温变化引起的能量变化；
代表了新结晶部分由于物质性质差异而导致的能量变化；
，代表n时刻的值（n+1时刻的近似值），不是1->n时刻的累积值，这要与区别开来！
是针对每一种晶体而言的，因此将它放在求和符号之内！

## Slide 66
B. 算法
显热与潜热的转换：
上式简化并离散为：
这里的都不是最终确定数值；实际上在求取显热/潜热比例时，三者都是临时变量。
Notes: H=H(Cs)

## Slide 67
B. 算法

## Slide 68
B. 算法
温度回升法修正（1）：局部过热（superliquidus）单元内进入少许晶体，若晶体全部重熔亦不能将过热状态降温到液相线，即：
显然，。又根据：
因此，可求得，进而求得。
温度回升法修正（2）：凝固后期，结晶程度接近~1，若剩余液相全部凝固产生的潜热也不能将温度回升至液相线，即：
显然，。

## Slide 69
C.能量守恒检验
显热变化说明：在做显热随时间变化的离散时：
假设了时间步长较小（如采用显示格式），故假设以下近似成立：
因此，在做能量守恒检验时，显热变化需使用旧时刻的热物性参数，而不是新时刻：
且注意，是n时刻的值，不是1->n时刻的平均值！！！
对于显热，徐达鸣文章（1991）表格1+公式（11-15）所示的所有情况都适用：1.共结点之前显热是前后温度之差+结晶部分热物性变化产生的能量变化；2.共结点时，温度不发生变化，则显热仅由结晶部分热物性变化产生；3.共结点后，再无结晶，显热仅由温度变化产生；
对于结晶潜热项，徐达鸣文章（1991）表格1+公式（11-15）所示的情况需要每一步仔细记录，因为结晶量和结晶量对应的物性都在变化，尤其是mushy->eutectic阶段；
对于仅有传热的体系而言，每个单元都可以检验能量守恒，整个系统也可以检验能量守恒；对于有对流参与的体系，检验每个单元的能量守恒可能比较困难，但是检验整个系统的能量守恒可能更加简单。